# УДК 629.113

А. О. Горленко, М. Л. Клюшников, С. П. Шец

МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

НА ТРЕНИЕ И ИЗНАШИВАНИЕ

Описаны экспериментальная установка и методика исследований изнашивания подшипников качения при использовании различных марок пластичных смазочных материалов.

Ключевые слова: смазочный материал, пара трения, коэффициент трения качения, система сбора данных, подшипники качения, триботехнические испытания.

Практически более 90% всех подшипников качения, применяемых в машинах и механизмах, смазываются пластичной смазкой, так как при этом значительно снижаются конструкционные расходы, необходимые для того, чтобы удержать смазочный материал в подшипниковом узле, а также предотвратить опасность его утечки.

FN

1

2

3

4

ω

Рис.1. Схема испытаний:

1 – наружное кольцо; 2 – тело качения (шарик); 3 – внутреннее кольцо; 4 – вал

Смазочные свойства пластичных смазок оценивают на стандартной четырехшариковой машине по методике, аналогичной применяемой при испытании масел. Ресурс работы пластичной смазки в подшипниках качения оценивается экспериментально. При этом в подшипниковый узел трения закладывается определенная доза смазки и проводятся испытания при некоторой постоянной нагрузке до тех пор, пока смазка не потеряет смазочной способности [1].

Исследования процесса изнашивания в подшипниках качения в зависимости от используемого пластичного смазочного материала реализованы по схеме испытаний, представленной на рис. 1, которая позволяет определить значения следующих величин:

- износ в трибосопряжениях «наружное кольцо – тело качения (шарик) – внутреннее кольцо»;

- общий момент сопротивления качению в подшипнике;

- выбег подшипника (количество оборотов, совершенных внутренним кольцом подшипника до полного останова);

- температура подшипникового узла.

Для реализации схемы испытаний была разработана и изготовлена конструкция стенда для триботехнических испытаний закрытых шариковых подшипников качения №204 (ГОСТ 520-89) с применением пластичных смазочных материалов, основные физико-химические характеристики которых представлены в табл.1 [2].

Таблица 1

Физико-химические характеристики смазочных материалов

| Показатель | Пластичных смазочных материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Литол-24 (ГОСТ 21150-87) | Castrol LMX | Хадо (суперсмазка) | Хадо (восстановительная) | Xado (для ШРУС) |
| Цвет | Светло-желтый с коричневым оттенком | Темно-зеленый | Светлый с желтоватым оттенком | Светло-зеленый | Светло-янтарный |
| Класс консистенции NLGI | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Температура каплепадения, °С | >185 | >250 | >189 | >193 | >280 |
| Пенетрация при 25 °С | 220-250 | 265-295 | 280 | 255 | 275 |
| Рабочая температура, °С | <150 | <170 | <150 | <150 | <165 |

Рис. 2. Кинематическая схема стенда: 1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – приводной вал; 4 – опорные подшипники; 5 – испытуемые подшипники; 6 – маховик; 7 – датчик износа; 8 – счетчик оборотов; 9 – траверса; 10 – тяга; 11 – сменные грузы;  12 – тензобалка;  13 – тензодатчик; 14 – балка

9

1

2

3

4

5

6

5

7

4

8

11

12

13

14

10

А

А

А–А

Принцип действия стенда (рис.2) заключается в следующем. Вращение от приводного электродвигателя 1 передается через сцепную пальцевую муфту 2 на приводной вал 3, установленный на двух подшипниках качения 4, к маховику 6 и внутренним кольцам подшипников 4 и 5.

Радиальная нагрузка на испытуемые подшипники 5, в которые заложен экспериментальный пластичный смазочный материал, создается посредством нагрузочного устройства, состоящего из траверсы 9 и сменных грузов 11, соединенных тягой 10.

Общий момент сопротивления качению в подшипнике измеряется при помощи тензодатчика 13, установленного на тензобалке 12, которая крепится к балке 14.

Выбег подшипника фиксируется счетчиком оборотов 8, а температура - термопарой.

Для измерения износа испытуемых подшипников 5 предусмотрен датчик износа 7, который позволяет по мере изнашивания трибосопряжений подшипников измерять относительное перемещение их деталей (перемещение наружного неподвижного кольца подшипника относительно внутреннего).

Схема установки датчика износа на стенде представлена на рис.3.

Рис.3. Схема установки датчика износа: 1 – датчик износа;

2 – испытуемый подшипник; 3 – опорный подшипник

1

2

3

А

А

А-А

Для обработки сигналов, получаемых с датчиков, в режиме постоянного времени, а также для повышения эффективности и качества экспериментальных исследований была использована автоматизированная система научных исследований (АСНИ). АСНИ состоит из испытательного блока, блоков привода и нагружения, датчиков, мобильного измерительного комплекса, ЭВМ и разработанного программного обеспечения. Основным элементом АСНИ является мобильный измерительный комплекс, в состав которого входят система согласования SC-2345 и плата сбора данных M-серии PCI 6220 производства National Instruments [3].

Испытания подшипников качения с пластичным смазочным материалом проводились в следующей последовательности:

  - Перед испытанием подшипники тщательно промывались, обезжиривались, просушивались и смазывались индустриальным маслом И-20А.

Затем каждый подшипник устанавливался в подшипниковый узел стенда и испытывался при одинаковой нагрузке 10 кг с фиксацией крутящего момента. Подшипники, имеющие одинаковый крутящий момент после приработки с последующим обезжириванием и сушкой, использовались для дальнейших исследований.

  - Каждый из отобранных для испытаний подшипников заполнялся определенным смазочным материалом (на ½ свободного объема подшипника).

  - Пара испытуемых подшипников, заполненных одинаковым смазочным материалом, устанавливалась в подшипниковые узлы стенда.

  - Все датчики и регистрирующие приборы подключались к ПК через соответствующие разъемы.

  - Включался ПК. Далее следовали указания программы, в соответствии с которыми вводились исходные данные, а показания полученные с датчиков устанавливались на нуль.

  - Включался электродвигатель, образец нагружался до заданного уровня нагрузки (60 кг).

  - Испытания пары подшипников на износ проводились с перерывами в течение 48 ч.

  - Запись данных (износ, общий момент сопротивления, температура) по окончании испытаний останавливалась кнопкой «СТОП» в окне программы.

  - Выбег подшипников (табл.2) фиксировался счетчиком оборотов при отключении электродвигателя (перед началом испытаний и после 48 ч работы).

Таблица 2

Выбег подшипников при снижении оборотов с 1400 до 0 с-1

| Смазочный материал | Выбег (в начале/ через 48 ч), с-1. |
| --- | --- |
| Литол-24 (ГОСТ 21150-87) | 106/138 |
| Castrol LMX | 144/181 |
| Хадо (суперсмазка) | 128/153 |
| Xado (для шрус) | 114/177 |
| Хадо (восстановительная) | 168/182 |

Представленная выше методика стендовых испытаний позволяет проводить постоянный контроль за абсолютными величинами параметров трения и износа, а также сравнивать качество применяемых пластичных смазочных материалов в подшипниках качения при определенных рабочих условиях (скоростных и нагрузочных режимах).

Список литературы

1. Основы трибологии (трение, износ, смазка): учеб. для техн. вузов/ А.В. Чичинадзе, Э.Д. Браун, Н.А. Буше [и др.]; под общ. ред. А.В. Чичинадзе. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – 664 с.

2. Масла, смазки, ревитализаторы, спецжидкости, автохимия: каталог// ХАДО. Энерго- и ресурсосберегающая технология. – 2007. – 144 с.

3. Прудников,  М.И.  Метод  триботехнических  испытаний  цилиндрических  поверхностей  трения /  М.И.

Прудников // Вестн. БГТУ. – 2008. – №2. – С. 48–56.

Материал поступил в редколлегию 22.01.10.