УДК 621.74.01

И.К. Кульбовский, А.Н. Поддубный, Р.А. Богданов

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ АТОМОВ

НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА

Рассмотрена зависимость физико-химических свойств элементов от суммарного значения потенциалов ионизации их валентных электронов и электронной концентрации сплавов. Разработаны методы определения электронной концентрации сплавов и методика прогнозирования на её основе областей существования твердых растворов, промежуточных фаз и химических соединений сплавов.

Ключевые слова: электронное строение атомов, фазовый состав сплава, электронная концентрация, потенциал ионизации.

В ряде работ [1; 2] предпринимались попытки увязать влияние элементов на структуру сплавов с электронным строением их атомов, для чего привлекались их донорно-акцепторные свойства. Считается, что графитизирующие чугун элементы являются донорами электронов по отношению к атомам Fe, а отбеливающие – акцепторами электронов [1]. Однако с этих позиций не удалось объяснить одновременное влияние ряда элементов на графитизацию и отбел чугуна (Al, Si, Cu при разных их концентрациях).

Некоторые исследователи [2-4] увязывают свойства элементов и их сплавов с такими характеристиками электронного строения атомов, как первый потенциал ионизации (I1) и электроотрицательность (Э).

Анализ свойств элементов в зависимости от значений I1 [5] показал, что при близких значениях I1 они имеют сильно отличающиеся температуры плавления и кипения (Ni (I1 = 7,63 эВ) и Mg (I1 = 7,64 эВ), Cr (6,76) и Се (6,54), Fe (7,43) и Sn (7,33), Y (6,38), и Ca (6,11) и т.п.) (табл. 1).

Электроотрицательность не является строго постоянной величиной и установлена для ограниченного числа элементов, при этом при одинаковых или близких значениях Э элементы имеют отличающиеся свойства (Sb (Э = 1,8 эВ) и Si (Э = 1,8 эВ), Y (2,6) и С (2,5), С (2,5) и Se (2,4), Ti (1,6) и Al (1,5), S (2,5) и С (2,5) и т.п.).

В настоящей статье предложена методика прогнозирования строения сплавов (на основе известных данных [5]) по создаваемой элементами электронной концентрации и суммарному значению потенциалов ионизации валентных электронов.

Более строгой количественной характеристикой свойств атомов элементов являются потенциалы ионизации всех валентных электронов I1, I2 … In, численные значения которых установлены для подавляющего большинства элементов и приведены в справочной литературе [5].

Анализ суммарных значений потенциалов ионизации ∑Iв валентных электронов элементов [5] показал, что имеется корреляционная зависимость между стандартными значениями изобарно-изотермических потенциалов образования соединений −ΔG2980 [5;7;8] и значениями ∑Iв элементов и периодичностью их расположения в таблице Д.И. Менделеева (рисунок, табл. 1).

С увеличением ∑Iв элементов значения по модулю −ΔG2980 их соединений уменьшаются (рисунок). Наблюдается следующая зависимость: оксиды (1,2) имеют наибольшее значение −ΔG2980, за ними следуют сульфиды (3), затем нитриды (4) и карбиды (5), что указывает на убывание устойчивости этих соединений в такой же последовательности. Аналогичные зависимости характерны и для элементов–окислителей в данных соединениях. По значениям ∑Iв элементов можно судить об их окислительных свойствах и прочности образуемых ими соединений: элементы с более высокими значениями ∑Iв являются окислителями по отношению к элементам с более низкими значениями ∑Iв, а прочность образуемых ими соединений тем больше, чем больше разница значений ∑Iв.

Значения ∑Iв характеризуют также и важнейшие свойства сплавов элементов. Так, наибольшей прочностью и наиболее высоким модулем упругости обладают сплавы на основе элементов с повышенными значениями ∑Iв (Fe, Co, Ni, Mo, W и т.д.) [5]. Поэтому значения ∑Iв, характеризующие суммарную энергию ионизации валентных электронов атомов, могут служить количественной мерой физико-химических свойств элементов, их соединений и сплавов. Это послужило основанием расположить наиболее часто встречающиеся в Fe – C – сплавах элементы в ряд от Н до Cu по мере увеличения значений ∑Iв (табл. 1, рисунок). В этом ряду элементы с более высокими значениями ∑Iв являются окислителями по отношению к элементам с меньшими значениями ∑Iв. Так, после О располагаются Mn, Fe, Co, Ni и Cu с высокими значениями ∑Iв, которые из-за этого не окисляются до высшей валентности и не образуют высших оксидов, а в известных оксидах значения ∑Iв взаимодействующих валентных электронов ниже, чем для О.

Рис. Зависимость стандартных значений изобарно-изотермического потенциала (−ΔG2980) образования низших оксидов (1),высших оксидов (2), сульфидов (3), нитридов (4), карбидов (5) от суммарного значения потенциалов ионизации валентных электронов элементов (∑IВ)

Наиболее высокой окислительной активностью обладают О, N и S (с повышенными значениями ∑Iв), а восстановительной - элементы с низкими и пониженными значениями ∑Iв (Н, Ва, Са, Mg, Y, Al, Ce, Ti, Nb и т.д.). Поэтому по значениям ∑Iв элементов можно судить о силе связи их атомов в соединениях и сплавах и тем самым прогнозировать их структуру и свойства. Значения ∑Iв являются для этой цели более объективной характеристикой по сравнению с термодинамическими функциями (−ΔG2980 и т.п.), так как не зависят от температуры и концентрации вступивших во взаимодействие элементов.

Анализ диаграмм состояния сплавов на основе Fe, Cu, Zn, Al, Ti, Ni и ряда других элементов показывает, что при увеличении концентрации элемента Эi в твердом сплаве на основе элемента Эј образуются твердые растворы с ограниченной растворимостью, после чего начинают образовываться кроме обычных упорядоченные растворы, затем промежуточные фазы, а затем химические соединения от интерметаллических до ковалентных [6;7]. В то же время мало или совсем не растворяются друг в друге элементы с сильно отличающимися свойствами и разным количеством валентных электронов (например, в Feα растворяется лишь 0,02 % по массе О и почти не растворяются Ва, Cа, К и т. д.) [6].

| Параметр | IA | IIA | IIIB | IV | IVB | VB | VIB | VIIB | VIIIB |  |  | IB | IIB | IIIA | IV | VA | VIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 1 H 13,6 13,6 14,0 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 3 Li 5,6 5,6 454 1613 | 4 Be 9,32 27,5 1560 2744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 B 8,30 71,4 23,48 3980 | 6 C 11,30 148,0 4020 4200 | 7 N 14,64 261,0 632 775 | 8 O 13,61 433,0 54,4 90,2 |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 11 Na 5,1 5,1 371 1151 | 12Mg 7,64 22,7 923 1378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 Al 5,98 53,2 934 2793 | 14 Si 8,13 103,3 1688 3522 | 15 P 10,55 170,6 850 675 | 16 S 10,36 275,4 392 718 |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 19 K 4,3 4,3 336 1032 | 20 Ca 6,11 18,0 1123 1762 | 21 Sc 6,56 44,2 1803 3155 |  | 22 Ti 6,38 91,8 1941 3442 | 23 V 6,74 183,8 2190 3665 | 24 Cr 6,76 268,9 2176 2840 | 25 Mn 7,43 476,0 1517 2392 | 26 Fe 7,90 577,7 1811 3145 | 27 Co 7,86 785,2 1776 3230 | 28 Ni 7,63 1043,0 1728 3170 | 29 Cu 7,72 1380,0 1357 2876 | 30 Zn 9,39 1700,0 693 1179 | 31Ga 6,10 57,2 303 2478 | 32 Ge 7,88 103,2 1211 3120 | 33 As 9,31 145,8 828 1090 | 34 Se 9,75 265,6 490 930 |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 37Rb 4,2 4,2 313 959 | 38 Sr 5,69 16,7 1043 1630 | 39 Y 6,38 39,1 1773 3610 |  | 40 Zr 6,84 78,4 2128 4598 | 41Nb 6,88 137,2 2742 5153 | 42Mo 7,13 227,1 2890 5100 | 43 Tc 7,23 326,0 2400 4200 | 44Ru 7,36 463,3 2523 4350 | 45Rh 7,46 631,2 2236 3900 | 46 Pа 8,33 832,0 1827 3150 | 47 Ag 7,57 920,0 1235 2440 | 48 Cd 8,99 1060,0 594 1040 | 49 In 5,79 52,6 430 2293 | 50 Sn 7,33 89,0 505 2896 | 51 Sb 8,64 152,0 904 1898 | 52 Te 9,01 245,8 723 1285 |
| I1, эВ ∑Iв, эВ Tп, K Tк, K | 55 Cs 3,9 3,9 302 943 | 56 Ba 5,81 15,8 983 1907 | 57 La 5,01 36,2 1190 3727 | 58 Ce 6,54 75,4 1070 3530 | 72 Hc 7,00 73,9 2220 5500 | 73 Ta 7,70 123,9 3270 5560 | 74 W 7,98 193,7 3660 5640 | 75 Re 7,87 283,5 3450 5900 | 76 Os 8,70 400,0 3320 5300 | 77 Ir 9,20 534,0 2720 4850 | 78 Pt 8,96 701,5 2045 4100 | 79 Au 9,22 790,0 1338 3150 | 80 Hg 10,43 950,0 243,3 630 | 81 Tl 6,11 56,3 577 1748 | 82 Pb 7,42 93,4 601 2018 | 83 Bi 7,54 152,4 545 1860 | 84 Po 8,20 227,0 527 1235 |
|  | S1 | S2 | d1 | – | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | p1 | p2 | p3 | p4 |
|  | S |  | d | f | d |  |  |  |  |  |  |  |  | p |  |  |  |

Таблица 1

Зависимость значений ∑IВ, температур плавления (Тп) и кипения (Тк) элементов от их расположения в таблице Д. И. Менделеева

Прибавление валентных электронов растворяющегося элемента Эi в валентную зону сплава на основе элемента-растворителя Эј вызывает изменение его удельной электронной концентрации − относительного количества валентных электронов на один атом, что приводит к неустойчивости данного типа структуры и возникновению структуры нового типа.

Критерием образования фаз в сплавах любых элементов Эi и Эј может служить вклад Эi в изменение электронной концентрации сплава на основе Эј (nЭiЭj), по которому можно прогнозировать области существования твердых растворов, промежуточных фаз и химических соединений сплавов, в том числе и многокомпонентных.

Изменение nЭiЭj сплава зависит от степени ионизации (обобществления валентных электронов) элементов Эi и Эј при образовании сплавов. Считается, что об этом можно судить по степени окисления элементов в оксидах [3; 4; 6; 8]. Однако, как видно из рисунка, многие элементы образуют несколько типов оксидов с различной степенью их окисления, а некоторые элементы (Fe, Ni, Cu и т. д.) вообще не образуют высших оксидов. Поэтому максимальная степень ионизации любого элемента в сплаве Эin+ должна определяться значением Ii последнего из последовательно обобществляемых электронов. Анализ зависимости значений I1,I2,I3,I4… от значений ∑Iв показал, что значения Ii у предвалентных электронов в несколько раз выше, чем у валентных, поэтому элементы в сплавах могут ионизироваться лишь в пределах их валентности. Чем больше значение ∑Iв элемента, тем выше отдельное значение Ii его максимальной валентности. Так как у Mn, Fe, Co, Ni и Cu ∑Iв выше, чем у О, то при образовании их оксидов энергетический барьер электронов максимальной валентности этих элементов не может быть преодолен, поэтому они образуют оксиды с максимальными степенями окисления 4+ (Fe2O3, Cu2O, NiO и т.д.) [6-8]. Следовательно, отдельные значения Ii атомов элементов и ∑Iв характеризуют как возможную максимальную их степень окисления при образовании соединений, так и степень их ионизации при образовании сплавов. Так, С образует устойчивый высший оксид СО2, где степень окисления С составляет 4+ и соответствует максимальной валентности. Считается, что в сплавах и расплавах на основе Fe атомы С ионизируются также до С4+ [6;8]. Для иона С4+ I4 = 64,5эВ, а для Fe4+ I4 = 54,2эВ [5], вследствие чего можно полагать, что энергетический барьер ионизации в 55…65 эВ является предельным при получении в обычных условиях сплавов и расплавов на основе Fe, выше которого вводимые в них элементы ионизироваться не могут. Поэтому все элементы, кроме высоковалентных O, N, S, Cr, Mn, Fe, Co, Ni и Cu в сплавах на основе Fe могут ионизироваться до максимальной валентности. Так, О, N и S вследствие высоких значении Ii в сплавах и соединениях на основе Fe не могут ионизироваться до высшей валентности, наоборот, они способны оттягивать на себя электроны и образовывать анионы типа Эi2− [1;4;8]. По той же причине Cr, Mn, Fe, Co, Ni и Cu могут образовывать лишь катионы Эi2+…Эi4+. На основе проведенного анализа зависимости отдельных значений Ii элементов от ∑Iв мы установили их степень ионизации в сплавах на основе Fe (табл. 2), которую использовали для расчетов nЭiFe.

Значение nЭiFe в сплавах на основе Fe (табл. 2) позволяет находить величину электронной концентрации сплава при введении любого количества элемента Эi, так как отражает влияние его 1 % по массе. Например, 1 % С в Fe – C – сплаве повышает nСFe в 1,083 раза, поэтому 3 % С увеличивают в нем nСFe в 1,249 раза, а 6,67 % С – в 1,555 раза.

Анализ зависимости образования различных фаз в структуре сплавов на основе Fe, Cu, Al, Ti, Ni, Zn и других элементов по диаграммам состояния [7;8] от концентрации и сопоставление их со значениями nЭiЭj показали, что основной количественной характеристикой их образования является величина nЭiЭj. Установлены следующие корреляционные зависимости между структурой сплавов и значениями nЭiЭj: 1) если при увеличении концентрации вводимого элемента значение nЭiЭj сплава может изменяться лишь до 1,1 раза, то для близких по свойствам элементов будут образовываться только неограниченные твердые растворы, например Feγ – Ni, Feγ – Mnγ, Feγ – Co, Cu – Au, а для сильно отличающихся по свойствам элементов растворимость будет практически отсутствовать и соединения не будут образовываться (например, у Fe и Ca, Fe и Ce, Fe и W, Cu и Bi); 2) при возможном изменении значения nЭiЭj от 1,1 до 1,5 раза будут образовываться преимущественно ограниченные твердые растворы (Fe и C, Fe и N, Fe и S, Fe и O, Fe и P, Fe и Si, Fe и Mo, Cu и Al, Al и Mg, Mg и Si, Cu и Zn и т.д.); 3) при возможном изменении nЭiЭj более чем в 1,5 раза образуются химические соединения, например Fe3C, Fe4N, FeS, FeO, FeSi, FeMo, CuZn3, Cu3Sn, CuAl2, Al2Mg3, Mg2Si, TiO2 и т.п.

Таблица 2

Изменение электронной концентрации (nЭiЭj) в сплавах на основе Fe при введении

в них 1 % по массе элемента

| Эi |  | Изменение nЭiFe,раз | Эi |  | Изменение nЭiFe, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ион | ∑Iв, эВ |  | Ион | ∑Iв, эВ |  |
| H1+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Y3+ Al3+ B3+ Ce4+ Zr4+ Ti4+ Sn4+ Si4+ Nb5+ C4+ | 13,60 15,81 17,98 22,67 33,11 53,24 71,35 75,43 78,43 91,78 99,03 103,250 137,180 147,940 | 1,260 0,994 1,004 1,013 0,999 1,020 1,068 0,998 1,002 1,013 0,999 1,029 1,005 1,083 | Sb5+ V5+ P5+ W6+ Mo6+ N5+ Cr6+ S6+ O6+ Mn2+ Fe2+ Co2+ Ni2+ Cu2+ | 158,04 163,84 176,80 193,63 227,05 266,08 268,85 275,35 433,01 476,08 577,72 785,24 1043,04 1380,00 | 1,002 1,013 1,035 0,999 1,008 1,088 1,032 1,041 1,092 1,001 1,000 0,999 0,999 0,998 |

Значения ∑Iв указывают на потенциальную возможность протекания реакций и их возможную последовательность, а образование соединений и растворов характеризуется концентрацией элементов. Таким образом, количественным критерием строения сплавов может служить их электронная концентрация, которая позволяет прогнозировать фазовый состав в твердом состоянии по химическому составу сплава на стадии выплавки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Жуков, А.А. Геометрическая термодинамика сплавов железа / А.А. Жуков. – М.: Металлургия, 1979. – 232 с.

- Пиментал, Г. Как квантовая механика объясняет химическую связь: [пер. с англ.] / Г. Пиментал, Р. Спартли. – М.: Мир, 1973. – 407 с.

- Полинг, Л. Природа химической связи: [пер. с англ.] / Л. Полинг. – М.: Госхимиздат, 1947. – 440 с.

- Грей, Г. Электроны и химическая связь: [пер. с англ.] / Г. Грей. – М.: Мир, 1966. – 223 с.

- Свойства элементов. В 2 ч. Ч. 1. Физические свойства: справочник / под ред. Г.В. Самсонова.– 2–е изд. – М.: Металлургия, 1976. – 598 с.

- Кристиан, Дж. Теория превращения в металлах и сплавах: [пер. с англ.] / Дж. Кристиан.– М.: Мир, 1978. – Ч. 1. – 870 с.

- Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник: в 3 т./ под ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 2001.

- Григорович, В.К. Электронное строение и термодинамика сплавов железа / В.К. Григорович. – М.: Наука, 1970. – 372 с.

Материал поступил в редколлегию 1.12.09.