УДК621.74

Д.С. Краснятов

Разработка новой литниковой системы для отливки 
«Гильза цилиндра» тепловозного дизеля Д 100

Проведено математическое компьютерное моделирование базовой литниковой системы отливки «Гильза цилиндра», проанализированы её достоинства и недостатки. Предложен новый вариант литниковой системы.

Ключевые слова: литниковая система; гильза цилиндра; отливка; литниковый ход; компьютерное моделирование.

Рис. 1.Внешний вид отливки «Гильза цилиндра» (компьютерная модель):

1 – место песчаной раковины;

2 – места образования газовых раковин

Необходимость разработки новых литниковых систем для отливки «Гильза цилиндра» вызвана дефектами, возникающими в процессе её изготовления. Такими дефектами являются песчаные и газовые раковины.

На рис. 1 показаны места образования дефектов. Согласно статистическим данным, собранным за 2007 г., дефекты усадочного происхождения составляют 33% от общего объёма брака, а песчаные раковины – 23 %.

Рис. 2. Внешний вид куста, собранного по базовой технологии (компьютерная модель)

Математическое компьютерное моделирование проводилось в среде LVMFLOW. Программный пакет LVMFLOW - система компьютерного моделирования тепловых и гидродинамических процессов литья. Ядром пакета базируется на уравнениях тепломассопереноса.

На рис. 2 представлена компьютерная модель куста отливки «Гильза цилиндра», собранного по базовой технологии (вторая отливка куста условно не показана).

Анализируя конструкцию литниковой системы, можно предположить, что ввиду отсутствия элементов литниковой системы, позволяющих стабилизировать по скорости течение металла, может происходить размытие элементов формы, образующих литниковую систему, что, в свою очередь, может являться причиной образования песчаных раковин.

С целью стабилизации потока в процессе заливки формы принято решение о корректировке формы литникового хода. В результате преобразований получена форма литникового хода, представленного на рис. 3.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис.3. Куст, собранный по предложенной технологии (компьютерная модель; вторая отливка куста условно не показана): а – внешний вид куста; б – увеличенное изображение литникового хода |  |

| а) б) |  |
| --- | --- |
| Рис. 4. Скорость течения металла: а – базовая технология; б – предлагаемая технология |  |

Очевидно, что в процессе заливки с базовой литниковой системой (рис. 4а) происходит разрыв потоков металла из питателей, в результате чего наблюдаются всплески. Также может происходить размыв формы, захват газов формы и замешивание в металл и как следствие образование газовых раковин. Предлагаемая литниковая система (рис. 4б) обеспечивает равномерное непрерывное заполнение формы металлом, что позволяет минимизировать указанные ранее литейные дефекты.

На рис. 5 показано движение расплава металла по литниковой системе с указанием векторов.

Анализируя рис.5а, можно сделать вывод, что в месте перехода от  линейного участка питателя к кольцевому при использовании литниковой системы, построенной по базовой технологии, наблюдается размыв формы и как следствие захват формовочной (стержневой) смеси потоком металла. Предлагаемая литниковая система (рис. 5б) позволяет уменьшить удар потока металла о форму и тем самым минимизировать вероятность образования засоров и песчаных раковин.

Базовая литниковая система не обеспечивает равномерного распределения температур в процессе заполнения формы (рис. 6а) и, следовательно, необходимого направления хода кристаллизации. Предлагаемая литниковая система позволяет создать все условия для равномерного заполнения формы металлом, что обеспечивает равномерность распределения температур (рис. 6б). Данный параметр обеспечивает наиболее равномерную и направленную кристаллизацию.

| а) б) |  |
| --- | --- |
| Рис. 5. Скорость течения металла по литниковой системе (векторное представление): а – базовая технология; б – предлагаемая технология |  |

| а) б) |  |
| --- | --- |
| Рис. 6. Распределение температур при заливке: а – базовая технология; б – предлагаемая технология |  |

Распределение усадочных дефектов отливки «Гильза цилиндра» при использовании базовой литниковой системы приведено на рис. 7. Предполагаемой причиной образования большого количества дефектов является неравномерное течение кристаллизации из-за неравномерного распределения температур. В результате такого неравномерного распределения температур могут образовываться замкнутые или плохо питаемые тепловые узлы отливки (при кристаллизации в этих местах появляется усадка).

При использовании доработанной литниковой системы наблюдается распределение усадочных дефектов, показанное на рис. 8 (очевидно преимущество по сравнению с базовым вариантом).

| а) б) |  |
| --- | --- |
| Рис. 7. Распределение усадочных дефектов отливки «Гильза цилиндра» (базовая технология): а – объёмное представление; б – рентгеновское представление |  |
| а) б) |  |
| Рис. 8. Распределение усадочных дефектов отливки «Гильза цилиндра» (предлагаемая технология): а – объёмное представление; б – рентгеновское представление |  |

Использование предлагаемой литниковой системы позволяет обеспечить следующее:

- ламинарное течение металла в литниковой системе, минимизирующее размыв формы;

- непрерывное, постоянное во времени течение металла из питателей и как следствие непрерывное равномерное заполнение металлом формы;

- направленную кристаллизацию отливки;

- уменьшение величины усадочных дефектов.

В результате применения разработанной литниковой системы предполагается снижение литейного брака по таким дефектам, как засоры, песчаные раковины, а также по усадочным дефектам.

Материал поступил в редколлегию 15.04.08.