УДК 621.74

В.Н. Михайлов, Д.С. Краснятов

применение компьютерного моделирования стальной отливки «рама боковая» с целью выявления литейных дефектов

Выполнено моделирование стальной отливки «Рама боковая». Выявлены возможные места возникновения и виды литейных дефектов, даны рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: стальная отливка; рама боковая; литейные дефекты; компьютерное моделирование.

Одним из основных требований, предъявляемых техническими службами ОАО «РЖД» к стальному литью для ж.-д. транспорта, является надёжность. Компьютерное моделирование стальной отливки «Рама боковая» проводилось с целью выявления возможных мест возникновения литейных дефектов, их  предотвращения и повышения надёжности данной отливки.

Для выявления возможных мест дефектов отливки было решено применить моделирование литейных процессов при помощи программы Solid Cast. Анализ проводился согласно существующей заводской технологии.

Первоначально была построена трёхмерная модель отливки, литниково-питающей системы, а также других элементов литейной формы (стержней и т.п.). Для этой цели применили CAD-систему Solid Works. Полученную модель импортировали в CAE-систему Solid Cast, при помощи которой и провели моделирование.

Необходимые для моделирования свойства стали 20ГЛ, из которой изготовляется отливка, и основные технологические параметры взяты из справочной литературы: удельная теплоёмкость стали – 525 Дж/(кгּК); теплопроводность стали – 78 Вт/(мּК); температура солидуса-1513,09°С; температура кристаллизации – 38,77°С; теплота плавления – 276603,594 Дж/кг; плотность – 7820 кг/м3; температура расплава – 1570°С; время заполнения формы расплавом – 35с.

Для проведения необходимых расчётов системой Solid Cast была сгенерирована сетка объёмной модели из 6000000 элементарных объёмов, т.е. модель была разбита на малые кубические элементы (размер ячейки составил ≈5х5х5 мм) для дискретного решения уравнений теплопередачи и объёмной усадки. Система Solid Cast для вычислений использует метод конечных разностей (МКР).

На основании указанных данных было проведено моделирование процесса кристаллизации отливки с иллюстрацией. Компьютерный анализ действующей технологии получения отливки «Рама боковая», серийно изготовляемой в ООО «ПК «БСЗ», выявил следующие недостатки:

Рис. 1. Распределение температуры по объёму металла на 23-й секунде заливки

1.	При действующем варианте литниково-питающей системы в шлакоуловителях металл движется хаотично, не задерживая частицы, попадающие в форму при заливке (маркерами помечены пути движения элементарных частиц, попавших в форму) (рис.1).

2. В зеве отливки со стороны короткой части литникового хода происходит существенный разогрев формы и как следствие её пересыхание и разрушение. Максимально форма разогревается на 22-й секунде заливки. В то же время в данном месте происходит существенное увеличение скорости движения заливаемого металла (рис.1, 2).

Рис. 2. Распределение скорости движения металла на 23-й секунде заливки

Рис. 3. Характер распределения возможных мест дефектов усадочного происхождения

3.	Металл, продвигаясь по полости формы, остывает, теряя свою жидкотекучесть. Поэтому велика вероятность невыходов кронштейнов и спаев на зеркале.

Для определения месторасположения возможных дефектов усадочного характера воспользовались расчётным параметром «плотность металла». Плотность металла изменяется в интервале от 0 до 1 и является количественной мерой заполнения металлом локального объёма после затвердевания. Значение 1 соответствует плотному металлу, значение 0 свидетельствует об отсутствии металла в локальном объёме. Объёмы отливки с нулевой плотностью являются усадочными раковинами, а её объёмы с плотностью менее 1 поражены усадочной пористостью. На рис.3 представлена картина распределения усадочных дефектов в отливке. Видно, что в зеве отливки имеется область с низкой плотностью (предположительно усадочная раковина), а в районе зеркала возможна рыхлота. Это свидетельствует о невысокой эффективности работы внутреннего холодильника в зеве и закрытой прибыли на зеркале. Для устранения этих недостатков предлагается следующее:

1)	в районе зева установить прибыль с экзотермической вставкой ( ввести 2 дополнительные прибыли );

2)	для устранения рыхлоты необходимо установить 2 более мелкие прибыли, разнесённые ближе к краям.

Для устранения дефектов, вызванных конструкцией литниково-питающей системы, рекомендуется изменить конструкцию шлакоуловителей, а также изменить подвод металла, подведя питание к зеркалу.

На основе проведенного моделирования условий кристаллизации стальной отливки «Рама боковая» предложены рекомендации по повышению её эксплуатационных характеристик путём улучшения конструкции её питающей системы, а также повышения качества стали, из которой она отливается.

Материал поступил в редколлегию 14.04.08.