УДК 621.74

И.К. Кульбовский, С.В. Карелин, Д.А. Илюшкин

компьютерное моделирование процесса кристаллизации массивных отливок втулок цилиндров судовых дизелей

Проведено компьютерное моделирование кристаллизации отливок втулок цилиндров судовых дизелей большой мощности в соответствии с действующей технологией их получения, на основании которого сделаны рекомендации по совершенствованию техпроцесса.

Ключевые слова: кристаллизация; втулка цилиндра; массивная отливка; компьютерное моделирование.

В настоящее время отливки втулок гильз цилиндров судовых дизелей большой мощности в ЗАО «УК «БМЗ» изготовляют из специального серого низколегированного чугуна марок PVA, «Таркаллой», «Таркаллой С». Толщина стенок таких отливок достигает 151 мм, длина – 3 м, масса составляет от 3000 до 7500 кг. Отливки втулок изготовляются в моноформах из двух половинок (по высоте отливок), получаемых шаблонной заточкой из песчано-шамотной смеси (рис.1). Такие формы не имеют равномерной плотности и имеют в разных частях разную толщину смеси, поэтому обладают неравномерной теплопроводностью, что не обеспечивает равномерный отвод тепла по высоте и всей поверхности отливок.

Рис. 1. Эскиз технологии получения отливки втулки гильзы цилиндра судового дизеля ДБ72: 1 – литниковый стержень; 2- прибыль; 3 – кольцо для образцов; 4 - холодильники 60x20x400мм (50шт на 1ряд); 5 – холодильники 60x20x170мм (28шт); 6 – центровой стержень; 7 – патрон; 8 – обработанная втулка; 9 – отливка втулки; 10 – формовочная смесь; 11 – ребро опоки; 12 – опока

Анализ данных о браке отливок втулок, изготовленных в ЗАО «УК «БМЗ» за ряд лет, показал, что по рыхлоте и гидротечи брак достигал 20%. В связи с этим появилась необходимость проведения анализа и оптимизации существующей литейной технологии.

Исследования показывают, что на формирование микроструктуры и свойств чугуна массивных отливок типа втулок влияет множество факторов [1], характер и степень влияния которых можно адекватно оценить только методами компьютерного моделирования.

С целью установления влияния химического состава на структурное строение и свойства чугуна отливок втулок провели регрессионный анализ свойств отливок втулок, химический состав которых находится в допустимых техническими условиями пределах. В результате получили математические зависимости. На их основе определили, что при среднем химическом составе втулочного чугуна не обеспечиваются требуемые механические свойства и структура отливок втулок.

Варьирование только химического состава не решает данной проблемы, так как в условиях производства он может быть разным в каждой отливке. Поэтому возникла необходимость разработать и апробировать в условиях производства и другие способы управления

структурой и свойствами втулочного чугуна.

Существенное влияние на механические свойства втулочного чугуна, особенно на его прочность, оказывает наличие в его структуре пористости, которая зависит в значительной степени от жидкотекучести и усадки чугуна. Усадочная пористость зависит от многих факторов, однако применительно к втулочному чугуну, как показывают исследования, – в основном от химического состава и режима затвердевания металла в форме. Существующая технология приводит к малой скорости затвердевания при малом температурном градиенте отливки в форме.

Длительная кристаллизация жидкого чугуна отливки втулки и последующее её очень медленное охлаждение до выбивки из формы (в течение 15-20ч) приводит к формированию в ней крупнозернистой структуры, неблагоприятной формы включений графита (в виде крупных веток), образованию усадочных пор, снижающих прочность металла.

С учётом изложенного проведено компьютерное моделирование охлаждения и затвердевания отливки втулки ДБ72 в существующей форме по действующему техпроцессу с использованием программы Solid Cast. Данная отливка изготовляется в соответствии с ТУ из специального низколегированного серого чугуна марки «Таркаллой C» (прочность металла ≥ 250 МПа, толщина стенок – от 76 до 131 мм, масса – 3700 кг). Для повышения точности моделирования по специально разработанной нами методике определены основные теплофизические свойства втулочного чугуна и различных составов форм.

По результатам моделирования ярко выраженных концентрированных усадочных раковин, выходящих за пределы прибыли отливки, выявлено не было. Однако наблюдаются дефекты, предположительно в виде пористости, на границе перехода от массивного к более тонкостенному сечению (рис.2). Для уточнения возможных причин брака рассмотрели дополнительные расчётные параметры.

Согласно рис.3, наиболее высокая скорость охлаждения достигается в местах простановки холодильников, однако между холодильниками скорость охлаждения значительно ниже, т.е. в этих местах образуются локальные тепловые узлы, где кристаллизация происходит позднее. Можно предположить, что обнаруживаемое при контроле образование мелких пор и раковин, выходящих на внутреннюю поверхность отливки втулки, связано с возникновением таких зон.

Рис. 2. Возможные места дефектов усадочного происхождения

Рис. 3. Интенсивность охлаждения по сечению отливки

Время затвердевания металла отливки позволяет проследить динамику процессов затвердевания в отливке и локализовать изолированные зоны расплавленного металла. Из рис.4 видно, что металл в районе нижнего ряда холодильников полностью кристаллизуется через 160 мин после начала заливки, а массивная часть, через которую происходит питание этого участка, – уже через 30 мин.

Это свидетельствует о наличии изолированных объёмов жидкого металла в процессе кристаллизации (рис. 5). Можно предположить, что жидкая фаза в районе нижнего ряда холодильников способна привести к появлению небольших раковин или пористости в теле     отливки.

Для выяснения эффективности работы холодильников и их влияния на процесс кристаллизации проведено моделирование процесса кристаллизации отливки втулки без холодильников.

Рис.4. Время достижения полностью твёрдого состояния отливки

Такое моделирование показало, что ярко выраженные дефекты, такие как усадочные раковины и пористость, выходящие за пределы прибыли, отсутствуют. Однако кристаллизация отливки в её подприбыльной части будет проходить в этом случае в последнюю очередь. Так, из рис. 6 видно, что примерно через 500 мин после начала заливки твёрдо-жидкая фаза сохраняется в подприбыльной части отливки. Это может приводить к образованию в данной зоне дефектов в виде пористости и рыхлот.

| Итак, большая масса отливок втулок и разные теплофизические свойства формы по её длине обусловливают разную скорость кристаллизации в разных частях отливки. Это приводит к формированию неравномерной структуры графита и металлической основы в разных частях отливки втулки. В процессе кристаллизации наблюдаются изолированные объёмы жидкого металла, что свидетельствует о неэффективной работе прибыли отливки. В результате в рабочей зоне втулки образуется усадочная пористость и рыхлота, чему дополнительно способствует и простановка мощных холодильников в некоторых зонах формы, поэтому необходимо изменять технологию получения отливок втулок в следующих направлениях: |  |
| --- | --- |
| Рис. 5. Объёмы жидкого металла через 12 мин после окончания заливки (показаны тёмным цветом) | Рис. 6. Твёрдо-жидкая фаза через 500 мин после начала заливки в форме без холодильников (показана тёмным цветом) |

- Внедрение технологии регулируемого охлаждения за счёт стопочной формовки, при которой форма состоит из отдельных частей с разными теплофизическими свойствами по высоте отливки (теплоаккумулирующие, формирующие прибыль отливки; захолаживающие, формирующие место отрезки кольца на механические испытания, и т.п.), это позволяет сократить время процесса охлаждения и затвердевания металла и обеспечить направленное затвердевание отливки благодаря набивке разных частей формы различными формовочными смесями. Созданный температурный градиент по высоте отливки позволяет вытеснить усадочную рыхлоту из рабочей части отливки в прибыльную. Увеличение тепловой активности стержня позволяет сместить тепловую ось, т.е. место образования пористости, из рабочей зоны (внутренняя поверхность) в центр отливки.

- Внедрение технологии суспензионной заливки позволяет резко сократить стадию снятия перегрева, повысить эффективность модифицирования и воздействовать на кристаллизацию отливки путем измельчения структуры. Важной особенностью суспензионной заливки является то, что она практически полностью подавляет процесс образования пористости и рыхлоты в отливке.

- Совмещение стопочной формовки и суспензионной заливки позволяет использовать преимущества обоих способов.

- Внедрение технологии центробежной заливки и кристаллизации отливок во вращающейся металлической форме способствует радикальному изменению условий кристаллизации отливок втулок и формированию в них микроструктуры, обеспечивающей высокие механические свойства чугуна.

Список литературы

- Чугун: справочник / А.Д. Шерман, А.А. Жуков, Э.В. Абдуллаев, И.О. Пахнющий; под ред. А.Д. Шермана, А.А. Жукова. – М.: Металлургия, 1991. – 574 с.

Материал поступил в редколлегию 14.04.08.