# УДК 621.891:539.3

# С.П.Шец

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗНАШИВАНИЯ МАНЖЕТ

В трибосопряжениИ типа «вал-уплотнение»

## Приведены основные факторы, оказывающие наиболее значительное влияние на интенсивность изнашивания манжет в трибосопряжении типа «вал-уплотнение». Представлена термодинамическая энтропийная модель, позволяющая оценить интенсивность изнашивания манжет в металлополимерном трибосопряжении.

Ключевые слова: интенсивность изнашивания, мощность трения, манжеты, вал, уплотнение.

Большое влияние на изнашивание манжет в подвижном трибосопряжении типа «вал-уплотнение» оказывает состояние контактирующих поверхностей манжетного уплотнения и вала, а также наличие «третьего тела» – смазочного материала, находящегося в виде пленки фрикционного переноса. При работе трибосопряжения наблюдается повышение интенсивности изнашивания из-за изменения строения и свойств поверхностных слоев контактирующих деталей и смазочного материала.

Процесс изнашивания трибосопряжения типа «вал-уплотнение» резко интенсифицируется:

– при увеличении относительной скорости скольжения;

– биениях и неправильной геометрии контактирующих поверхностей;

– работе в режимах «старт» и «останов»;

– наличии абразива в зоне трения;

– изменении температуры и влажности окружающей среды.

В результате возникают различные дефекты: следы абразивного изнашивания, нарушение геометрии поверхностей деталей, объемное сужение или разбухание полимерных материалов уплотнений и др.

Интенсивность изнашивания определяют по формуле [1]

I=i υ−cTкр100α υ−γ,						    (1)

где i – удельный износ, принятый при температуре 100 0С и относительной скорости скольжения 1 м/с; Tкр – критическая температура разрушения материала манжеты; α – коэффициент, определяющий влияние температуры; c, γ – коэффициенты, определяющие влияние относительной скорости скольжения.

Для расчета интенсивности изнашивания по формуле (1) требуется получение эмпирических коэффициентов α,c,γ и учет влияния дополнительных факторов, таких, как, смазываемость, а также упругих свойств манжеты и браслетной пружины.

Интенсивность изнашивания за весь период эксплуатации можно записать выражением

Ih=Δh/Lтр,						        (2)

где Δh – толщина слоя, изношенного на пути трения Lтр.

Путь трения Lтр каждой точки рабочей кромки манжеты по валу до полного ее износа, т. е. до приближения натяга в трибосопряжении «вал-уплотнение» к нулю, равен длине окружности рабочей кромки, умноженной на общее число оборотов вала за период износа.

Тогда толщина изношенного слоя

Δh=Dм −dв/2,						   (3)

где Dм – диаметр рабочей кромки манжеты в свободном состоянии при натяге в трибосопряжении, стремящемся к нулю; dв – диаметр вала.

Путь трения

Lтр=π dв Nоб,							(4)

где Nоб – число оборотов вала за период износа.

После подстановки выражений (3, 4) в формулу (2) для интенсивности изнашивания  можно получить выражение

Ih=Dм−dв2π dв Nоб.							(5)

1

2

3

Рис. Схема металлополимерной системы: 1 – металлическая часть; 2 – полимерная часть; 3 – пленка фрикционного переноса

Если считать, что трибосопряжение «вал – уплотнение» является металлополимерной трибосистемой (рисунок), состоящей из металлической части 1 и полимерной части 2, которые находятся  в контакте по полимерной пленке фрикционного переноса 3, то интенсивность изнашивания определится износом Δhп части полимерного материала (уплотнения), величину которого можно рассчитать по формуле

Δhn=Δm/ρ Fтр,					              .

где Δm – масса изнашиваемого материала контактирующего элемента уплотнения; ρ – плотность полимерного материала уплотнения; Fтр – площадь поверхности трения.

Тогда справедливо равенство Δhn=Δh.

Замена величины изношенного слоя трибосопряжения величиной линейного износа полимерного материала уплотнения в выражении (5) позволяет получить выражение для интенсивности изнашивания в виде

Ih=Δmπ dв Nоб ρ Fтр.						    (6)

Масса Δm изнашиваемого материала контактирующего элемента уплотнения может быть определена из уравнения баланса энтропии [2]:

Δm=ΔS/ΔS,						         (7)

где ΔS – изменение энтропии вследствие физико-химических процессов, происходящих в трибосистеме под влиянием внешних энергетических воздействий; ΔS – изменение энтропии вследствие износа полимерного материала трибосистемы.

Величина ΔS полимерного материала остается неизменной во времени, определяется теплофизическими свойствами компонентов материала и установившейся температурой в зоне трения. Поэтому ΔS предлагается принимать в качестве критерия износостойкости [2].

После подстановки выражения (7) в формулу (6) для интенсивности линейного износа можно получить выражение

Ih=ΔSπ dв Nоб ρ Fтр ΔS.					       (8)

Изменение энтропии вследствие физико-химических процессов можно определить из решения тепловой задачи [2]:

ΔS=γuTуАтр−Q1+Q2,					         (9)

где γu – параметр, отражающий часть энергии, затраченную непосредственно на изнашивание (разрушение материала), зависящий от структурных изменений материала в зоне

трения; Tу – температура уплотнения в зоне скользящего контакта трибосопряжения «вал – уплотнение»; Атр – мощность трения; Q1 и Q2 – тепловые потоки в уплотнение и вал соответственно.

Так как теплота, идущая на нагрев поверхностей трения, в среднем составляет около 85% [2], то уравнение теплового баланса можно записать как

0,85Атр=Q1+Q2.						      .

Тогда после подстановки уравнения теплового баланса (9) в выражение (8) можно получить формулу

ΔS=0,15γu АтрTу.						(10)

Мощность трения может быть определена как

Атр=fгрс pк υ Fтр, 						  (11)

где fгрс – коэффициент трения при граничном режиме смазки; рк – среднее контактное давление на контактирующем элементе уплотнения; υ – относительная скорость скольжения трущихся поверхностей.

Среднее контактное давление на контактирующем элементе уплотнения можно определить по формуле [3]

рк=Р/а=Pм+Pи+Pп+Pр/а,				     (12)

где Р – удельное усилие на контактирующей кромке манжеты; a – ширина контактной поверхности; Pм, Pи, Pп, Pр – составляющие удельной силы контакта для контактирующего элемента уплотнения: от растяжения губки манжеты, деформации изгиба губки вследствие эксцентричной посадки манжеты относительно вала; растяжения пружины; перепада давлений на профиле губки.

Температуру Tу уплотнения в зоне скользящего контакта трибосопряжения «вал – уплотнение» можно определить по формуле

Tу=Tв+P fгрсλв λмυВi,					     (13)

где Tв – температура  вала в статических условиях; Р – удельное усилие на контактирующем элементе уплотнения; λв и λм – теплопроводности материалов вала и уплотнения; Bi – критерий, являющийся функцией критериев Рейнольдса (Re) и Прандтля (Pr), удельной теплоемкости cp и плотности ρс окружающей среды.

Если подставить в формулу (10) выражения (11 – 13), то после соответствующих преобразований можно получить изменение энтропии ΔS в виде уравнения

ΔS=0,15 γu FтраTвP υ fгрс+1λв λмВi.					   (14)

Тогда после подстановки уравнения (14) в выражение (8) можно получить интенсивность изнашивания трибосопряжения «вал –уплотнение» в виде

Ih=0,15 γuπ dв Nоб а ρ ΔSTвP υ fгрс+1λв λмВi.

Следует отметить, что на основе уравнения баланса энтропии в локальной форме и гипотезы о локальном равновесии систем получена модель металлополимерной трибосистемы для определения интенсивности изнашивания трибосопряжения типа «вал – уплотнение», которая позволяет учесть влияние физико-химических процессов на изнашивание материала и оценить износостойкость трибосопряжения на этапе проектирования машины или механизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Кондаков, Л.А. Уплотнения и уплотнительная техника: справочник/ Л.А. Кондаков, А.И. Голубев, В.В. Гордеев [и др.]; под общ. ред. А.И. Голубева, Л.А. Кондакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1994.– 448 с.

  - Машков, Ю. К. Композиционные материалы на основе политетрафторэтилена. Структурная модификация/ Ю. К. Машков, З. Н. Овчар, В. И. Суриков, Л. Ф. Калистратова. – М.: Машиностроение, 2005.– 240с.

  - Шец, С.П. Повышение герметизирующей способности манжет комбинированием с магнитожидкостным уплотнением/ С.П. Шец// Вестн. БГТУ. – 2007.- №2.- С.27 – 31.

Материал поступил в редколлегию 20.04.09.