УДК 629.4.015:539.3

А.В. Сакало, В.И. Сакало, С.Б. Томашевский

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ

КОНТАКТНО-УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОЛЕСЕ ЛОКОМОТИВА

Предложена методика учёта влияния температурных напряжений, возникающих в колёсах железнодорожного подвижного состава при колодочном торможении, на накопление контактно-усталостных повреждений в них. Методика программно реализована в модуле UM Rolling Contact Fatigue программного комплекса «Универсальный механизм». Применение методики продемонстрировано на примере расчёта повреждений в колесе электровоза.

Ключевые слова: температурное поле, температурные напряжения, контактно-усталостные повреждения, накопление повреждений, колодочное торможение.

При движении локомотива в контактах колёс и рельсов возникают переменные во времени силы, приводящие к появлению высоких контактных напряжений и развитию усталостных процессов. В работе [1] предложен алгоритм (и его программная реализация) моделирования процесса накопления контактно-усталостных повреждений в колёсах подвижного состава, позволяющий учесть силы, возникающие в контактах колёс и рельсов при движении. Но наряду с ними на этот процесс оказывают влияние остаточные напряжения в колесе, напряжения, вызванные температурным полем, возникающим при колодочном торможении, а для бандажных колес и посадочные напряжения.

В модуле UM Rolling Contact Fatigue, интегрированном в программный комплекс «Универсальный механизм», разработан и реализован алгоритм, позволяющий моделировать процесс накопления контактно-усталостных повреждений в колёсах с учётом температурных напряжений, возникающих при колодочном торможении. В статье приведены результаты исследования влияния температурных напряжений на процесс накопления повреждений в колесе локомотива.

Рис. 1. Конечноэлементная схема

локомотивного колеса

x

y

z

Расчёт температурных полей и напряжений, возникающих в бандаже при колодочном торможении. Для расчёта температурных полей и напряжений использована осесимметричная конечноэлементная расчётная схема (рис. 1), образованная восьми- и шестиузловыми конечными элементами. Количество элементов -16640, количество узлов -19975. Тепловая нагрузка принята равной 27,59 кВт. Схема подвода тепловой мощности осесимметричная на участке профиля бандажа шириной 84 мм, середина которого расположена на расстоянии 86 мм от внутреннего торца бандажа (рис. 2). При площади поверхности трения 0,335 м2 интенсивность теплового потока составляет 78,83 кВт/м2. Рассмотрен режим торможения в течение 20 минут.

Для материала колеса и условий теплообмена приняты следующие значения теплофизических характеристик:

– температура окружающей среды 23,9ºС;

– удельная теплоемкость ср = 427,0536 + 0,2177136Т Дж/(кг·K);

Рис. 2. Область подвода тепловой мощности

и конвективного теплообмена

– теплопроводность

λ = 48,634 – 0,01038438T Вт/(м∙K);

– коэффициент конвективного теплообмена

h = 22, 713 Вт/(м2∙K);

– коэффициент температурного расширения

α = 10,8 + 3,6(T-75) 1/K;

– плотность материала ρ = 7800 кг/м3;

– модуль упругости материала

Е = 2,0·1011 Па;

– коэффициент Пуассона материала μ = 0,3.

Поля температур, полученных в колесе для некоторых моментов времени торможения, показаны на рис. 3. Температура ступицы близка к температуре окружающей среды. Наибольшая температура возникает в точках, расположенных на поверхности трения. У поверхности трения наблюдается высокий градиент температур.

Рис. 3. Области равных температур (˚С) в колесе локомотива на момент времени торможения (с):

а – 120; б – 600; в - 1200

а)

б)

в)

Закон изменения самой высокой температуры, возникающей в точке, лежащей на середине поверхности трения, в зависимости от времени торможения показан на рис. 4а. На 20-й минуте она достигает 229,5°С.

В слое материала, прилегающем к поверхности трения, напряжённое состояние трёхосное. Главные напряжения являются сжимающими. Меридиональные напряжения в диске колёсного центра – растягивающие. При моделировании процесса накопления повреждений в расчётах используются все компоненты напряжения. Представление о напряжённом состоянии в компактной форме может быть дано с использованием эквивалентного напряжения. В расчётных комплексах общего назначения оно вычисляется на основе гипотезы Хубера-Мизеса. В отечественной литературе его именуют эквивалентным напряжением энергетической (IV) теории прочности.

Рис. 4. Зависимость в точке, расположенной на середине поверхности подвода тепловой мощности,

от времени торможения: а – температуры (˚С); б – напряжения по Мизесу (МПа)

Время, мин

Время, мин

Температура, °С

Напряжение по Мизесу,

МПа

а)

б)

Напряжение по Мизесу равно

σэквIV=12(σ1−σ2)2+(σ2−σ3)2+(σ3−σ1)21/2,

где σ1, σ2, σ3 – главные напряжения.

Области равных значений напряжений по Мизесу в точках, расположенных на поверхности колеса и в осевом сечении, представлены на рис. 5.

а)

Рис. 5. Области равных напряжений по критерию Мизеса (МПа) в колесе локомотива на момент времени

торможения (с): а – 120; б – 600; в - 1200

б)

в)

Распределение напряжений характеризуется большей неравномерностью по сравнению с полем температур. Если температура по всему объёму колесного центра не превосходит 28°C, то напряжения в его диске на 10-й минуте меняются от 55,8 МПа у ступицы до 95,8 МПа у обода. На 20-й минуте они выравниваются, достигая 143МПа во всех точках диска. В ступице напряжения близки к нулю.

Изменение напряжений в точке, расположенной на середине поверхности трения, в зависимости от времени торможения представлено графиком на рис. 4б.

Они быстро возрастают в начале торможения, а затем увеличиваются практически по линейной зависимости. Напряжения характеризуются высоким градиентом в слое, прилегающем к поверхности трения. Так, на глубине 17 мм напряжения на 51,5 МПа меньше, чем на поверхности трения. В дальнейшем при моделировании накопления контактно-усталостных повреждений колеса будут использованы компоненты напряжений в узлах сетки конечных элементов, представляющей подповерхностный слой.

Исследование накопления контактно-усталостных повреждений в материале колеса с учётом температурных напряжений. Для исследования влияния температурных напряжений на накопление контактно-усталостных повреждений в материале колеса рассмотрены два режима движения локомотива: движение на выбеге по прямому участку пути со скоростью 54 км/ч; то же при колодочном торможении. При моделировании движения локомотива заданы условия: путь плохого содержания, сила нажатия от колодки 10820 Н, коэффициент трения в контакте колодки и колеса 0,17, масса локомотива 100 т, радиус круга катания колеса 625 мм.

Для определения накопленного повреждения в модуле UM Rolling Contact Fatigue используется кривая контактной усталости колесной стали в следующих координатах: наибольшее напряжение в области контакта, которое определено с использованием критерия Данг Вана; количество циклов до разрушения материала при заданном значении напряжения. Напряжение по критерию Данг Вана вычисляется по формуле

τDV=τmaxа+aDVσ0,

где	τmaxа – амплитуда зависимого от времени максимального касательного напряжения в точке материала, вычисляемая как полуразность между его максимальным и минимальным значениями в течение цикла; σ0 – зависимое от времени значение гидростатического давления в точке; aDV – положительный безразмерный параметр материала, представляющий влияние гидростатического давления.

Кривая контактной усталости колесной стали аппроксимирована зависимостью [2]

N=2,603⋅1011τDV−2,5.

Накопленное повреждение в точке колеса определяется с использованием кривой контактной усталости путем суммирования повреждений:

Q(x,y,z,t)=1N(τDV),

где NτDV – число циклов до разрушения материала при уровне эквивалентных напряжений цикла τDV.

При моделировании процесса накопления контактно-усталостных повреждений используется конечноэлементная сетка из восьмиузловых конечных элементов с длиной рёбер 1 мм, представляющая слой материала толщиной 10 мм, прилегающий к поверхности катания колеса. Расчёт накопленного повреждения выполняется только для узлов плоской сетки радиального сечения колеса поскольку задача является осесимметричной. В случае первого режима движения локомотива для определения напряжений τDV использованы средства модуля UM Rolling Contact Fatigue. Во втором случае к контактным напряжениям прибавлялись возникающие при торможении температурные. Так как они получены для узлов конечноэлементной сетки всего колеса, отличающейся от используемой для подконтактного слоя, потребовалось решить задачу определения напряжений в узлах последней.

Для определения температурных напряжений использована линейная аппроксимация по значениям напряжений в узлах сетки всего колеса, расположенных в радиальном сечении.

Процедура аппроксимации выполняется следующим образом. Находятся три узла i, j, m сетки колеса, расположенные ближе других к узлу сетки подконтактного слоя. Обход узлов от i до m осуществляется против хода часовой стрелки. Для каждого компонента напряжения в узле значение вычисляется с использованием линейной зависимости

u=α1+α2x+α3y,

где x, y – координаты узла;

α1=12F(aiui+ajuj+amum); α2=12F(biui+bjuj+bmum);

α3=12F(ciui+cjuj+cmum); 2F=ai+aj+am;

ai=xjym−xmyj;  aj=xmyi−xiym;  am=xiyj−xjyi;

bi=yj−ym;  bj=ym−yi;  bm=yi−yj;

ci=xm−xj;  cj=xi−xm;  cm=xj−xi;

xi−ym – координаты узлов i, j, m; ui−um – значения компонентов напряжения в узлах i, j, m.

Изолинии эквивалентных напряжений по Данг Вану и накопленных повреждений за 20 минут движения локомотива на выбеге и с учётом температурных полей и напряжений, возникающих при колодочном торможении, представлены на рис. 6 и 7. Изолинии напряжений для этого момента времени для первого режима показаны на рис. 6а.

а)

б)

Рис. 6. Изолинии накопленных повреждений (а) и напряжений, вычисленных по критерию

Данг Вана (б), при моделировании без учёта температурных напряжений

а)

б)

Рис. 7. Изолинии накопленных повреждений (а) и напряжений, вычисленных по критерию

Данг Вана (б), при моделировании с учётом температурных напряжений

Наибольшие напряжения 104,6 МПа получены для точки, расположенной в подконтактном слое материала колеса. Наибольшее контактно-усталостное повреждение 2,61·10-5 накопилось в точке, лежащей на глубине 3 мм под поверхностью катания. При втором режиме движения напряжения по Данг Вану в опасной точке, положение которой меняется в процессе торможения, увеличиваются от 95,5 МПа в начале до 122,7 МПа в конце пробега. Точка с наибольшим накопленным повреждением смещается на поверхность катания. На 20-й минуте оно составляет 7,67·10-5.

Интенсивность накопления повреждений возрастает с увеличением температур и напряжений в области контакта. Если в начале процесса торможения её можно характеризовать значением 0,145·10-6  за минуту, то в конце она достигает 2,845·10-6.

Итак, при колодочном торможении в колёсах железнодорожного подвижного состава в результате выделения теплоты на поверхностях трения возникают температурные поля и напряжения, характеризуемые значениями температур более 220°C и эквивалентных напряжений 280 МПа. Такой уровень напряжений оказывает существенное влияние на процесс накопления контактно-усталостных повреждений в материале колеса. Для рассмотренного длительного режима торможения на расчётном пробеге температурные напряжения вызвали увеличение накопленного повреждения в 2,94 раза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сакало, А.В. Моделирование накопления контактно-усталостных повреждений в колесе вагона с использованием конечноэлементных фрагментов на упругом основании / А.В. Сакало // Вестник ВНИИЖТ. – 2011. – №4. – С. 44-49.

- Сакало, А.В. Контактно-усталостная прочность колёсной стали / А.В. Сакало // Вестн. Брян. гос. техн. ун-та. 2011. – №2. – С. 35-41.

Материал поступил в редколлегию 29.11.13.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-01-00500-а).