УДК 621.787.4

О.Н. Федонин, С.В. Степошина, А.Н. Прокофьев

оценка диапазонов применимости существующих зависимостей для расчета силы, обеспечивающей отделочную, отделочно-упрочняющую и упрочняющую обработку ппд

Рассмотрены результаты экспериментальной проверки диапазонов применимости существующих зависимостей для расчета силы, обеспечивающей отделочную, отделочно-упрочняющую и упрочняющую обработку поверхностным пластическим деформированием.

Ключевые слова: поверхностное пластическое деформирование, ППД, отделочная обработка, отделочно-упрочняющая обработка, упрочняющая обработка.

Обработка поверхностным пластическим деформированием (ППД) включает в себя большое число технологических методов. Все они, в зависимости от назначения, могут применяться на отделочных, отделочно-упрочняющих и упрочняющих режимах.

Обработка ППД на отделочных режимах (рис. 1) выполняется для уменьшения исходной шероховатости поверхности, увеличения ее несущей способности, что позволяет повысить износостойкость детали при жидкостном трении, контактную жесткость, герметичность, а в ряде случаев и коррозионную стойкость. Коэффициент упрочнения находится в диапазоне 1<k<1,05[6;7].

Рис. 1. Профиль поверхности детали после отделочной обработки ( обкатывание шариковым обкатником образцов из стали 40Х(25HRC), Dш=10мм, Р=30Н)

Отделочно-упрочняющая обработка (ОУО) ППД (рис. 2)  осуществляется с целью уменьшения исходной шероховатости поверхности, увеличения  ее несущей способности  и частичного поверхностного упрочнения детали. Это необходимо для повышения износостойкости при граничном трении, контактной жесткости, герметичности и частично усталостной прочности деталей. Коэффициент упрочнения находится в диапазоне 1,05<k<1,3[6;7].

Длина профиля, мм

Рис. 2. Профиль поверхности детали после отделочно-упрочняющей обработки (обкатывание шариковым обкатником образцов из стали 40Х(25HRC), Dш=10мм, Р=80Н)

Упрочняющая обработка ППД (рис. 3) выполняется с целью полного переформирования исходной шероховатости (вплоть до формирования регулярного профиля) и упрочнения поверхностного слоя детали. Это необходимо для повышения износостойкости при сухом трении и усталостной прочности деталей. Коэффициент упрочнения 1,3<k<2[6;7].

Рис. 3. Профиль поверхности детали после упрочняющей обработки (обкатывание шариковым обкатником образцов из стали 40Х(25HRC), Dш=10мм, Р=800Н)

Для обеспечения требуемого вида ОУО ППД необходимо назначить силу обработки P. Сила - основной параметр режима ОУО ППД, который оказывает влияние как на физико-механические, так и на геометрические характеристики качества поверхностного слоя детали [8; 9].

В настоящее время накоплен обширный материал, позволяющий в каждом отдельном случае обоснованно выбирать и назначать рациональные режимы обработки, обеспечивающие требуемое качество и производительность. Однако единство подходов в решении задач отсутствует. Характерным при этом является то, что каждый из авторов при исследовании предлагает и использует свои собственные разработки применительно к частным рассматриваемым вопросам.

Большое разнообразие зависимостей, предложенных различными авторами, позволяет провести глубокий анализ процесса обработки ППД.

При обзоре существующих зависимостей для расчета силы обработки выявлено, что в основном авторы для данных условий обработки предлагают расчетную зависимость для определения значения силы, с помощью которой можно обеспечить один вид ОУО ППД. Следовательно, необходимо определить диапазоны применимости зависимостей различных авторов.

Для теоретического определения силы необходимо знать вид преобладающей деформации в очаге деформации (ОД). Деформация металла всегда является упруго-пластической, причем в различных зонах ОД преобладает тот или иной  вид деформации. Для теории ППД имеет принципиальное значение вопрос о том, какую теорию, упругости или пластичности, применять в описании процесса формирования поверхностного слоя. По кривым упрочнения видно, что началу испытаний соответствует упругая деформация (соблюдение закона Гука), но при больших напряжениях начинается движение отдельных дислокаций, что приводит к остаточной (пластической) деформации. Величина пластической деформации в порядки раз больше упругой, поэтому большинство авторов придерживается пластических методов при анализе процессов ППД [5].

Был проведен обзор основных подходов к расчету силы [1-7], результаты которого представлены в табл. 1.

Каждый из существующих подходов к расчету силы для ОУО ППД охватывает  лишь часть методов: отделочные, отделочно-упрочняющие либо упрочняющие.

Была проведена серия экспериментов по обкатыванию одношаровым обкатником образцов из улучшенной стали 40Х (твердость 25HRCэ, 34HRCэ). Измерены коэффициенты упрочнения и параметры шероховатости образцов, построены профили поверхностей после упрочнения [8; 9].

Таблица 1

Зависимости, основанные на положениях теории пластичности, теории упругости, упругопластических положениях

| Методика расчета | Автор методики расчета | Р, Н |
| --- | --- | --- |
| На основе положений теории пластичности | В.М. Смелянский | P=1,05σTd2lmaxRдRpRp+Rд1+0,35Rp+RдRд, где Rр – радиус профиля ролика; Rд – радиус детали; d- параметр ОД; lmax- параметр ОД; σT- предел текучести материала заготовки |
|  | В.М. Браславский | P=4mDшn−2sinn−2ϕaobo, где m- коэффициент, зависящий от диаметра шара и свойств обрабатываемого материала; Dш- диаметр шара; n- коэффициент, зависящий от склонности материала к наклепу; ϕ- угол вдавливания шара;ao, bo- полуоси отпечатка соответственно в осевом и поперечном сечениях |
|  | Д.Д. Папшев | Р=πр(Rsinα)2, где р- среднее контактное давление; R- радиус деформирующего инструмента; α- угол вдавливания, зависящий от свойств материала |
|  | В.М. Торбило | Р=πεHVR2, где ε- относительная глубина внедрения алмаза, ε=0,0015...0,007; HV-твердость материала заготовки по Виккерсу |
| На основе положений теории упругости | Г.Герц | P=13D1−μ2E+1−μ12E1d3, где D- диаметр шара; Е, Е1- модули упругости шара и обрабатываемого материала; μ,μ1- коэффициенты Пуассона шара и материала; d- диаметр отпечатка |
|  | П.Д. Нетягов, В.В.Измайлов | Р=380σт3rи21−μ12E1+1−μ22E2, где Е1, Е2- модули упругости шара и обрабатываемого материала; μ1,μ2- коэффициенты Пуассона шара и материала |
|  | Л.Г. Одинцов | Расчет оптимальной величины силы выглаживания: -для деталей из закаленных сталей |
| Окончание табл. 1 |  |  |
| Методика расчета | Автор методики расчета | Р, Н |
|  | Л.Г. Одинцов | P=0,012HVDRD+R2; - для деталей из материалов невысокой и средней твердости P=0,008HVDRD+R2, где Р- оптимальная сила выглаживания; HV- твердость обрабатываемой поверхности по Виккерсу; D- диаметр обрабатываемой поверхности; R- радиус рабочей части алмаза |
| На основе упруго-пластических положений | П.Г. Алексеев | Р=2,7pRRдRд±R(Δh+ε)+(Δh+ε)ε, где р- удельное давление; R- радиус шарика; Rp- радиус ролика; Rпp- профильный радиус ролика; Rд- радиус обрабатываемой детали; Δh- обжатие в очаге деформации; ε- упругое смещение в очаге деформации |
|  | А.Г. Суслов | Отделочная обработка: 0,6πУкскrпрσтP<2πУкскrпрσт Отделочно-упрочняющая обработка: 2πУкскrпрσтP<6πУкскrпрσт Упрочняющая обработка: 6πУкскrпрσтP<11,5πУкскrпрσт |

При оценке влияния силы на качество поверхностного слоя (коэффициент упрочнения k) образцов, обработанных ОУО ППД, выявлены диапазоны применимости зависимостей различных авторов (табл. 2).

Таблица 2

Сравнение экспериментальных и теоретических данных по расчету

усилия обкатывания

| Методика расчета | Автор | Рекомендуемые виды ОУО ППД | Относительное отклонение Δk, % |
| --- | --- | --- | --- |
| На основании положений теории пластичности | В.М. Смелянский | Отделочно-упрочняющая и упрочняющая | 0,1…31 |
|  | В.М. Браславский | Упрочняющая | 38 |
|  | Д.Д. Папшев | Упрочняющая | 4…60 |
|  | В.М. Торбило | Упрочняющая | 60 |
| Окончание табл. 2 |  |  |  |
| Методика расчета | Автор | Рекомендуемые виды ОУО ППД | Относительное отклонение Δk, % |
| На основании положений теории упругости | Г.Герц | Слишком заниженные значения усилия | - |
|  | П.Д. Нетягов, В.В.Измайлов | Отделочная | 33 |
|  | Л.Г. Одинцов | Отделочно-упрочняющая | 2…30 |
| На основании упруго-пластических положений | П.Г. Алексеев | Отделочно-упрочняющая | 7…45 |
|  | А.Г. Суслов | Отделочная и отделочно-упрочняющая | 2…30 |

Таким образом, экспериментально определено, что основная группа методов на основе теории пластичности применима для расчета усилий на упрочняющих режимах ППД (В.М. Смелянский, Д.Д. Папшев). Это объясняется тем, что рост коэффициента упрочнения наблюдается при значительной пластической деформации (движение дислокаций). При расчете силы на отделочных режимах хорошо подходят зависимости на базе теории упругости П.Д. Нетягова, В.В. Измайлова. Зависимости на основании упруго-пластических положений (П.Г. Алексеев, А.Г.Суслов) применимы для расчета силы, обеспечивающей отделочную и отделочно-упрочняющую обработку.

Список литературы

- Алексеев, П. Г. Технология упрочнения деталей машин поверхностной пластической деформацией/ П.Г. Алексеев.- Тула: Тул. политехн. ин-т, 1978.- 90с.

- Дрозд, М.С. Инженерные расчеты упругопластической контактной деформации/ М.С.Дрозд, М.М. Маталин, Ю.И. Сидякин. - М.: Машиностроение, 1986.- 219с.

- Коновалов, Е.Г. Чистовая и упрочняющая ротационная обработка поверхностей/Е.Г.Коновалов, А.В. Сидоренко. - Минск: Высш. шк.,1968.-364с.

- Одинцов, Л. Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием: справочник/ Л.Г. Одинцов.- М.: Машиностроение, 1987.- 328с.

- Смелянский, В.М. Механика упрочнения деталей поверхностным пластическим деформированием/ В.М. Смелянский.- М.: Машиностроение, 2002.- 300с.

- Суслов, А.Г. Качество машин: справочник: в 2 т./ А.Г.Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич [и др.]. - М.: Машиностроение,1995.-Т.1.-256с.

- Суслов, А.Г. Качество машин: справочник: в 2 т./ А.Г.Суслов, Ю.В.Гуляев, А.М. Дальский [и др.]. - М.: Машиностроение,1995.- Т.2.-430с.

- Федонин, О.Н. Научное обоснование выбора режимов обработки при поверхностном пластическом деформировании/ О.Н. Федонин, С.В. Степошина //Вестн. Брян. гос. техн. ун-та.- 2011.-№ 1(29). - С. 4-8.

- Федонин, О.Н. Определение параметров режима обработки при обкатывании наружных цилиндрических поверхностей / О.Н. Федонин, С.В. Степошина, А.Н. Прокофьев, О.А. Горленко //Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии.- 2011.- №6-3(290). - С.66-73.

Материал поступил в редколлегию 8.11.13.